ESTUDO DA REMOÇÃO DE METAIS PESADOS DA ÁGUA DO RIO SÃO FRANCISCO POR ARGILA CHOCOLATE-A E ZEÓLITA Y

Edson da Silva Reis1, Silvana Souza Martins2, Meiry Glaucia Freire Rodrigues3, Débora S. C. dos Anjos1 e Lucimar Pacheco G. da Rocha4.

1IF SERTÃO-PE, Curso de Licenciatura em Química, Campus Petrolina, BR 407, Km 08, Jardim São Paulo, s/n, CEP 56.414-520, (87) 3863-2330, Petrolina-PE;

2Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI Petrolina, Avenida Monsenhor Ângelo Sampaio, 267, Areia Branca, CEP 56302-290, Petrolina-PE.

3Universidade Federal de Campina Grande - UFCG, Unidade acadêmica de Engenharia Química-Campus I, Avenida Aprígio Veloso, 882, CEP 58.109-970, Campina Grande-PB.

4UNIVASF, Colegiado de Engenharia de Produção, Campus Juazeiro, Avenida Antônio Carlos Magalhães, s/n, CEP 48902-300, Juazeiro-BA

RESUMO

A expansão demográfica e industrial trouxe como consequência o comprometimento das águas dos rios e lagos. Entre os contaminantes químicos, os metais pesados destacam-se devido elevada toxicidade. A adsorção por troca catiônica através do uso de diferentes adsorventes naturais tem despertado o interesse científico e tecnológico, devido ao seu reduzido custo, simplicidade do processo e ainda a possibilidade de reutilização desses materiais. O presente trabalho teve como objetivo avaliar o desempenho da argila chocolate A e zeólita-Y como adsorventes naturais na remoção de Pb, Cd, Cr, Cu e Hg em amostras da água do Rio São Francisco. Foi realizada a caracterização físico-química (STD, SS, cor, turbidez, temperatura, DBO, OD, concentração dos metais) das amostras de água coletadas nos períodos de estiagem (junho/2011) e de chuvas (fevereiro/2012), em diferentes pontos. Os adsorventes foram caracterizados por DRX, as áreas superficiais foram medidas por BET e a capacidade de troca catiônica (CTC) foi determinada utilizando um destilador de nitrogênio. Das análises físico-químicas realizadas, as concentrações dos metais no período de estiagem foram superiores ao padrão estabelecido pela resolução CONAMA 357. Analisando a época das chuvas, apenas a concentração de chumbo (72,4 µg L-1) foi superior.  As taxas de remoção dos cátions para a argila chocolate A (todos os metais) e para a zeólita-Y (Pb, Cd e Hg) foram superiores a 90%. As quantidades de chumbo e cádmio adsorvidos pelos adsorventes avaliados foram de 1,49 µg g-1 e 0,19 µg g-1, respectivamente, representando uma taxa de adsorção de 100%. A elevada capacidade de retenção de metais pesados, aliada ao fato destes materiais serem abundantes na natureza e da possibilidade de reutilização não gerando impacto ao meio ambiente, comprova o grande potencial destes sólidos como alternativa de baixo custo para a remoção de metais de efluentes.

Palavras-Chave: metais pesados, zeólitas, argilas.